Оргстекло прозрачное - 360 листов

Длина, мм: 3050;
Ширина, мм: 2050;
Толщина, мм: 4;
Светопропускание, %: не менее 92;
Плотность оргстекла, г/см3: не менее 1,18;
Прочность при растяжении, МПа: от 70 до 75;
Растяжение при разрыве, относительное, %: не менее 4;
Уровень теплоустойчивости, °С: от 110 до116;

Прочность при изгибе, МПа: не менее 100.