Кинематическая вязкость при 100 0С, - 15 мм2/с

Плотность при 15 °С, - 0.885 г/см3

Динамическая вязкость CCS при –20 °С, - 6290 мПа•с

Индекс вязкости – 138

Щелочное число,– 8.5 мг КОН/г

Зольность сульфатная, - 1.1% масс;

Испаряемость по НОАК, - 11%;

Температура вспышки в открытом тигле, - 220 °С;

Температура застывания, -33°С;