Спецификация   на  пиломатериалы №01 от 05.08.2021г.

- Порода:  сосна,  ель.

- Качество:  Доска не строганая  ГОСТ 26002-83,  1 – 4 сорт .

- Влажность: KD    18%(+/-2%).

- Размеры мм:

Толщина                               Ширина                                          Длина ( м.)

22                                     70/75                                      1,0м.; 1,5м.; 2,0м.; 2,1м.; 3,0м.; 4,0м.

25                                     100/150                                   2,0м.; 2,7м.; 4,0м.; 5,0м.

25                                75/100/125/150                           3,6м  -  6,0м,  с шагом 0,3м.

5.Величина усушки согласно ГОСТ 6782.1-75.

Допускаемые отклонения: толщина    –0+1мм,   ширина –0+2мм.,  длина - 0/+2мм.

6.Упаковка:

Пакетирование – по ГОСТ 19041-85 (экспорт).
 В одном пакете одно сечение, одна длина. Каждый пакет должен быть уложен на бруски размером не менее 75 х 75 мм.

С уважением,

Богдан Васильевич.