Внешний вид Прозрачный Бесцветная прозрачная жидкость
Формальдегид, 57,17% 56,5 ± 1,0
Мочевина, 23,03% 23,5 ± 1,0
Сухой остаток, % 80,20 80,0 ±1,0
Плотность, г/см3, 20°С 1299 1280 – 1310
Вязкость, сПз, 20°С 198 150 – 300
рН, 20°С 6,95 6,0 -8,0
Formure-C
Сверху химический состав формальдегида

