Внешний вид Прозрачный Бесцветная прозрачная жидкость

Формальдегид, 57,17% 56,5 ± 1,0

Мочевина, 23,03% 23,5 ± 1,0

Сухой остаток, % 80,20 80,0 ±1,0

Плотность, г/см3, 20°С 1299 1280 – 1310

Вязкость, сПз, 20°С 198 150 – 300

рН, 20°С 6,95 6,0 -8,0

Formure-C

Сверху химический состав формальдегида