• Ворсовая основа 100% 
• Уточная нить Джут
• Коренная основа хлопколавсан 
• Настилочная основа хлопколавсан 
• Аппретирующее средство синтетический 
•Плотность по основе утку (на 10 см) 16/22 
• Количество ворс, пучков / на м2 70400 • Высота ворса, мм 10 
• Вид ворса разрезной 
• Вес ворсовой основы, г м2 1030 
• Вес джутовой нити, г м2 640 
• Вес готового изделия, г.м2 1900
