• Ворсовая основа 100%

• Уточная нить Джут

• Коренная основа хлопколавсан

• Настилочная основа хлопколавсан

• Аппретирующее средство синтетический

•Плотность по основе утку (на 10 см) 16/22

• Количество ворс, пучков / на м2 70400 • Высота ворса, мм 10

• Вид ворса разрезной

• Вес ворсовой основы, г м2 1030

• Вес джутовой нити, г м2 640

• Вес готового изделия, г.м2 1900