**описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
|
| 1 | Сетка шарнирная, изготовленная из проволоки с цинковым покрытием | Сетка шарнирная, изготовленная из проволоки с цинковым покрытием, диаметром верхней и нижней проволоки не менее 2,5 и не более 3,0 мм  Диаметр проволоки наполнения рулона не менее 1,8 и не более 2,0 мм  Размеры ячеек по вертикали:  с низу в верх,  75 мм (6 ячеек),  100 мм (11 ячеек),  2х150 мм (2 ячейки),  определяющими 20 горизонтальных сплошных проволок,  шириной ячеек 150 мм,  с шириной сетки в рулоне не менее 1,85 м  Цинковое покрытие: 60-220 гр./м2  Срок эксплуатации не менее 40 лет.  Длина сетки в рулоне: 50 (+0,01)м.  Упаковка – наличие. | Погонный метр | 3500 |