Основа технического требования  ГОСТ 8486-86

Пиломатериалы должны быть из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты. В общем объёме соотношение должно быть примерно таковым: сосна 70%, ель, пихта 30%.
Влажность естественная, без дополнительной сушки. Но не более  24-28%.
Шероховатости поверхности допускаются. 
Сучки допускаются размером до 8 мм.
Острый обзол не допускается. Допускается тупой обзол, но не более 1/6 длины.
Геометрия, волна допускается. На вид, визуально не должно сильно выпирать. 
Не большая синева допускается.
Гниль, плесень, червоточины, механические повреждения, выпадающие и гнилые сучки не допускаются.

 Размеры:

Доска обрезная 25х120х6000мм.  25х120х3000мм. 
По толщине допускается   уменьшение до 23 мм;  увеличение до 28 мм.  По ширине уменьшение на 5 мм т.е до 115 мм, увеличение до 123 мм.
Длина не менее 6000 мм/3000 мм, увеличение можно.

Доска обрезная 40х200х6000мм/40х200х3000мм: 
По толщине допускается   уменьшение до 38 мм;  увеличение до 45 мм.  По ширине уменьшение на 5 мм т.е до 195 мм, увеличение до 205 мм.
Длина не менее 6000 мм/3000 мм, увеличение можно.
40х120х6000 мм/40х120х3000мм:
По толщине допускается   уменьшение до 38 мм;  увеличение до 45 мм.  По ширине уменьшение на 5 мм т.е до 115 мм, увеличение до 125 мм.
Длина не менее 6000 мм/3000 мм, увеличение можно.


Доска обрезная150х150х6000 мм/150х150х3000 или 4000мм
По толщине допускается   уменьшение до 148 мм;  увеличение до 155 мм.  По ширине уменьшение на 5 мм т.е до 145 мм, увеличение до 155 .
Длина не менее 6000 мм/4000/3000 мм, увеличение можно.

Доска обрезная100х100х6000мм/100х100х3000 мм
По толщине допускается   уменьшение до 98 мм;  увеличение до 105 мм.  По ширине уменьшение на 5 мм т.е до 98 мм, увеличение до 105 
Длина не менее 6000 мм/3000 мм, увеличение можно.

Доска обрезная120х120х6000мм/120х120х3000 мм
По толщине допускается   уменьшение до 115 мм;  увеличение до 125 мм.  По ширине уменьшение на 5 мм т.е до 115 мм, увеличение до 125 
Длина не менее 6000 мм/3000 мм, увеличение можно.
         
В ОБЩЕМ припуск по толщине - 0 мм. +2 мм.; по ширине – 0 мм.+5 мм. 
[bookmark: _GoBack]При распиловке в принципе мы готовы забирать и другие доски, которые выходят из пиловочника.

