« ПолимерТара »

|  | 603003 г. Нижний Новгород ул. Исполкома д.3 - 94 тел./факс ( 831 ) 22-33-888 тел./факс ( 831 ) 22-33-359 моб. 8—904-390-7776 |  | Предприниматель Дубницкий С.Н. ИНН 526300031335 р/с 40802810600049892366 к/с 30101810400000000893 Нижегородский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Нижний Новгород # БИК 042220893 КПП 526002001 ОГРН 1067711004360 |
| --- | --- | --- | --- |

Коммерческое предложение

Первичное и Вторичное сырьё высокого качества:

- ПЭ2НТ 11-9  полиэтилен низкого давления первичный ( экструзионный, трубный ) производство КазаньОргСинтез

Композиция полиэтилена низкого давления бимодального типа (так называемый полиэтилен ПЭ100) марки ПЭ2НТ11-9 предназначена для производства труб, напорных и соединительных деталей для хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения. Особенность данного полимера обеспечивается его бимодальной молекулярной структурой, которая дает  высокие прочностные характеристики трубам, изготовленных из него.

Кроме того, использование полиэтилена ПЭ 100 марки ПЭ2НТ11-9  позволяет увеличить производительность переработки в среднем на 25%.

Изделия из этого материала имеют существенно более высокую стойкость к растрескиванию -  стойкость к распространению трещин возрастает в 10 раз.

Высокие механико-физические характеристики ведут к большей прочности изделий и их долговечности, позволяют за счет возможного уменьшения толщины стенок труб (по сравнению с ПЭ 80) на треть снизить расход материала.

Марка сырья:		ПЭ2НТ 11-9 ( экструзионный, трубный ) производство КазаньОргСинтез

Цвет:		чёрный

Цена :	95р.00  при наличной форме оплаты по факту со склада в Н.Новгороде, от 1 мешка ( 25кг ) со склада в Н.Новгороде.

103р.20 в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты со склада в Н.Новгороде, от 1 мешка ( 25кг ) со склада в Н.Новгороде.

99р.60 в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты со склада в г.Казань, от 1 машины ( Еврофура  20т ) со склада в г. Казань

Форма  оплаты:		любая

В наличии 	имеется

Место нахождения:		склад г.Н.Новгород

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца в Н.Новгороде или в г.Казань с завода  КазаньОргСинтез, или произведём доставку сырья арендованной машиной за счёт Покупателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНД ПЭ2НТ11-9

ТУ 2243-174-00203335-2007

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3 при 20° при 23° | 956-962 954-960 |
| Показатель текучести расплава при 190° С, г/10 мин : - при нагрузке 49 Н (5 кгс) - при нагрузке 212 Н (21,6 кгс) | 0,1 5-7 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±10 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см2), не менее | 21 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
| Массовая доля технического углерода (сажи), % | 2,0-2,5 |
| Тип распределения технического углерода (сажи) | I-II |
| Термостабильность при 200° С, мин, не менее | 20 |
| Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более | 350 |
| Стойкость к медленному распространению трещин при 80° С и начальном напряжении в стенке трубы 4,6 МПа, (на трубах d110 с SDR11 или d160 мм с SDR11) ч, не менее | 165 500 (факультатаивно) |
| Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| Стойкость к газовым составляющим при 80° С и начальном напряжении в стенке трубы 2 МПа, (на трубах d32 с SDR11), ч, не менее | 20 |
| Стойкость к быстрому распространению трещин при 0° С при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа -маломасштабный метод для на трубах d110 с SDR11, критическое давление рс Мпа, не менее | МОР/2,4-0,072 |
| Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20° С на трубах d32 мм с SDR11 при начальном напряжении, ч, не менее 12,4 МПа 11,6 МПа | 100 2500 |
| Массовая доля гранул, %, не более: Размером менее 2 мм Свыше 5 до 8 мм | 1 1 |
| Гигиенические показатели: -запах водной вытяжки, балл, не более -привкус водной вытяжки, балл Количество миграций веществ в водной вытяжке: -формальдегида, мг/л, не более -спирты, мг/л Растворителей: -ацетальдегид, мг/л, не более -этилацетат, мг/л, не более | 1 Не допускается 0,100 От 0,100 до 0,500 0,200 0,100 |

ПЭНД-Га    (  ПЭ 100 ) -  полиэтилен низкого давления вторично гранулированный

(экструзионный, трубный )

производство КазаньОргСинтез.

Исходное сырьё:	обрезки труб, брак производства марок ПЭ2НТ11-9 чёрн. и

ПЭ2НТ 285Д натур.

Документ качества	Сертификат завода  КазаньОргСинтез

Цвет:		чёрный

Цена :	72р.60 в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты при заказе от 10тонн – с

доставкой на ваш склад в г.Н.Новгород + 50км

69р.60 в т.ч.НДС  при самостоятельном получении с завода

КазаньОргСинтез

Форма  оплаты:	любая

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород, г.Казань

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца в Н.Новгороде или в г.Казань с завода  КазаньОргСинтез, или произведём доставку сырья арендованной машиной за счёт Покупателя.

- ПЭНД-Да  -  полиэтилен низкого давления вторичный ( экструзионный, трубный ) производство КазаньОргСинтез  в соответствии с ТУ 2298-193-00203335-2009 .

брак  ПЭ2НТ11-9 чёрный

Исходное сырьё:	дробятся трубы марки ПЭ-100  - это высоконапорная труба изготовленная из экструзионного полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ11-9  производства КазаньОргСинтез. Трубы белого и чёрного цвета дробятся отдельно,  их разделяют по партиям, но может в одной партии встретиться часть мешков белого и часть мешков чёрного цвета дроблённого ПНД ( это исключение из правил).

По сути это есть брак от ПЭ2НТ 11-9 в дробленом виде.

Документ качества	Сертификат завода  КазаньОргСинтез

ПТР	по практике 0,1 - 0,2   г/10мин, при нагрузке 49Н ( 5кгс ),

Сертификат к каждой партии сырья прилагается.

Цвет:		чёрный, крайне редко встречается белый

Количество:		постоянное производство, согласовывается по каждой партии

Качество	ПНД марки ПЭНД-Да произведен заводом КазаньОргСинтез согласно

ТУ 2298-193-00203335-2009

Цена :	78р.00 в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты при заказе от 10тонн – с

доставкой на ваш склад в г.Н.Новгород + 50км

75р.60 в т.ч.НДС  при самостоятельном получении с завода

КазаньОргСинтез

Форма  оплаты:		любая

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород, г.Казань

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца в Н.Новгороде или в г.Казань с завода  КазаньОргСинтез, или произведём доставку сырья арендованной машиной за счёт Покупателя.

- ПЭНД-Д -  полиэтилен низкого давления вторичный ( экструзионный, трубный ) производство КазаньОргСинтез в соответствии с ТУ 2298-193-00203335-2009.

брак  ПЭ2НТ11-285Д белый  в дробленом виде

Исходное сырьё:	пусковой брак ( глыбы ) ПНД трубных марок ПЭ2НТ11-9 чёрный  и ПЭ2НТ11-285Д белый

Марка сырья:	экструзионные марки полиэтилена низкого давления производства КазаньОргСинтез ( такие как –  ПЭ2НТ11-9 чёрный, ПЭ2НТ11-285  и  ПЭ2НТ11-285Д белый )

По сути  - это пусковой брак сырья трубных марок, в дроблённом виде.

Документ качества	Сертификат завода  КазаньОргСинтез

ПТР	по практике 0,1 - 0,3  г/10мин, при нагрузке 49Н ( 5кгс ),

Сертификат к каждой партии сырья прилагается..

Цвет:		чёрный, белый, смесь цветов чёрного и белого

Количество:		постоянное производство, согласовывается по каждой партии

Качество	ПНД марки ПЭНД-Да произведен заводом КазаньОргСинтез согласно

ТУ 2298-193-00203335-2009

Цена :	78р.00 в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты при заказе от 10тонн – с

доставкой на ваш склад в г.Н.Новгород + 50км

75р.60 в т.ч.НДС  при самостоятельном получении с завода

КазаньОргСинтез

Форма  оплаты:		любая

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород, г.Казань

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца в Н.Новгороде или в г.Казань с завода  КазаньОргСинтез, или произведём доставку сырья арендованной машиной за счёт Покупателя.

- ПЭНД–А6  порошок    ( экструзионный, трубный ) , производство КазаньОргСинтез в соответствии с ТУ 2298-193-00203335-99 .

Исходное сырьё:		чистка бункеров, ПНД различных марок

Документ качества		Сертификат завода  КазаньОргСинтез

Цвет:		белый

Цена :	___р.__ в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты при заказе от 10тонн – с

доставкой на ваш склад в г.Н.Новгород + 50км

___р.__ в т.ч.НДС  при самостоятельном получении с завода

КазаньОргСинтез

Форма  оплаты:	любая

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород, г.Казань

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца в Н.Новгороде или в г.Казань с завода  КазаньОргСинтез, или произведём доставку сырья арендованной машиной за ваш счёт

Примечание : в 2020г. завод "КазаньОргСинтез" не продаёт, сам гранулирует.

- ПНД вторичный гранулированный  ( экструзионный )

Исходное сырьё:		обрезки труб разные

Цвет:		чёрный

Цена :	70 р/кг нал.

75 р.60к./кг, в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты

Форма  оплаты:	любая

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца, или произведём доставку на арендованной машине за счёт Покупателя.

- ПНД вторичный дроблённый  ( экструзионный, трубный )

Исходное сырьё:		обрезки труб разные

Цвет:		чёрный

Цена :	___  р/кг нал.

___ р.___  р/кг, в т.ч.НДС  по безналичной форме оплаты

Форма  оплаты:	любая

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца, или произведём доставку сырья с вашей оплатой транспортных услуг арендованной машине

Цены актуальны на июнь 2019г., далее наличие и цены необходимо уточнять.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество, по всем интересующим вопросам звоните по ---

dsn357@yandex.ru

Конт. тел./факс 		(831) 223-38-88

+7 904-390-7776

С уважением

директор  ООО "ПолимерТара" 			Дубницкий Сергей Николаевич