« ПолимерТара »

|  | 603003 г. Нижний Новгород ул. Исполкома д.3 - 94 тел./факс ( 831 ) 22-33-888 тел./факс ( 831 ) 22-33-359 моб. 8—904-390-7776 |  | Предприниматель Дубницкий С.Н. ИНН 526300031335 р/с 40802810600049892366 к/с 30101810400000000893 Нижегородский филиал ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г.Нижний Новгород - БИК 042220893 КПП 526002001 ОГРН 1067711004360 |
| --- | --- | --- | --- |

Коммерческое предложение

Первичное и Вторичное сырьё высокого качества:

- Поликарбонат ПК-М2 первичный, бежевый

Поликарбонат ПК-М-2 – наполненный фторопластом-42 и двуокисью титана, с повышенной стойкостью к растрескиванию и характеризующийся самозатухаемостью (категория стойкости к горению V-0).

Применяется для изготовления изделий антифрикционного, конструкционного назначения: корпуса, втулки, шестерни, прокладки, а также для литья тонкостенных деталей сложной конфигурации с металлической арматурой с повышенной стойкостью к действию повышенных температур и влажности.

Поликарбонат ПК-М2

Цвет -            бежевый (топлёное молока с розоватым оттенком), RAL 0609010 или  RAL 0709010

Упаковка –   мешки по 25 кг

В наличии –  имеется

Цена –           597 руб.60 коп. за кг с НДС

500 руб.00 коп. за кг при наличной оплате

Место нахождения – 	склад г.Нижний Новгород

Условия поставки – 	самовывоз со склада продавца или готовы отправить за ваш счёт

Характеристики

| Наименование показателей | Единица измерения | Требования по ТУ 6-06-47-89 | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид |  | непрозрачные гранулы | соответствует |
| массовая доля гранул размером | мм | 2÷8 | соответствует |
| по длине и ширине | % | 84,5 | соответствует |
| цвет |  | от белого до бежевого | бежевый |
| 2. Категория стойкости к горению |  | V - 0 | соответствует |
| 3. Показатель текучести расплава, в пределах | г/10 мин. | 4÷11 | 9,0 |
| 4. Предел текучести при растяжении, не менее | МПа | 57 | 60 |
| 5. Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 60 | 64 |
| 6. Ударная вязкость образца с надрезом, не менее | кДж/м2 | 30 | 32 |
| 7. Электрическая прочность, не менее | кВ/мм | 19 | соответствует |

- Поликарбонат ПК 3 ОД  первичный, светло-серый

Цвет:	серый, светло-серый (цвет согласно каталогу RAL-5 соответствует №7035)

Категория стойкости к горению   V-0

Цена :	350 р.00к./кг, при наличной оплате

399 р.60к./кг, в т.ч.НДС по безналичной форме оплаты

Форма  оплаты:	любая

В наличии 	имеется

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца, или произведём доставку материала на склад покупателя ( Газель – 1000р.), или организуем доставку за пределы Н.Новгорода ( оплату транспортных услуг несёт покупатель).

Область применения.

Предназначен для литья под давлением и экструзией в изделия конструкционного и электроизоляционного назначения узлов и блоков телевизионных приёмников, светофильтров, сигнальной аппаратуры, деталей ЭВМ и др.

Характеристики  			ТУ6-05-211-1407-85

| Наименование показателя | Норма |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-3-ОД | ПК-ЛТ/С-16-ОД |
| - Внешний вид | Гранулы |  |
| - Показатель текучести расплава, г/10мин | 7,1-12 59,0 50 16 36 V-O | 4,0-16 |
| - Предел текучести при растяжении, МПа, не менее |  | 60,0 |
| - Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |  | 55 |
| - Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м2, не менее |  | 17 |
| - Кислородный индекс, % |  | 37 |
| - Категория горючести по UL-94 |  | V-O |
| - Коэффициент светопропускания, %, не менее | не нормируется | 85 |
| - Стойкость к горению, категория не ниже | не нормируется | ПВ-О |
| - Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 2,6-3,1 |  |
| - Электрическая прочность, кв/мм не менее | 18 |  |

TУ 6-05-211-1407-85

- Поликарбонат ПК-ЛТ/С-16-ОД  с огнезащитной добавкой первичный, натуральный.

Это прозрачный материал обладает повышенной стойкостью к горению, низким дымовыделением, устойчивостью к механическим нагрузкам. Выпускается в стабилизированном, нестабилизированном, а также светостабилизированном виде.

Область применения.

Предназначен для литья под давлением и экструзией в изделия конструкционного и электроизоляционного назначения узлов и блоков телевизионных приёмников, светофильтров, сигнальной аппаратуры, деталей ЭВМ и др.

Поликарбонат ПК-ЛТ/С-16-ОД

Цвет 		гранулы от бесцветного до светло-желтого цвета с опалесценцией, так же в наличии  имеется серого и светло-серого цвета.

Упаковка 		мешки по 25 кг

В наличии 		имеется

Место нахождения 	склад г.Нижний Новгород

Условия поставки   	самовывоз со склада продавца или отправим ранспортной компанией за ваш счёт.

Цена высший сорт:		350 р.00к./кг, в т.ч.НДС при наличной оплате

399 р.60к./кг, в т.ч.НДС по безналичной форме оплаты

Цена  первый  сорт:	330 р.00к./кг, в т.ч.НДС при наличной оплате

360 р.00к./кг, в т.ч.НДС по безналичной форме оплаты

Технические характеристики и основные свойства

ПК-ЛТ/С-16-ОД

| № | Наименование показателя | Норма ПК-ЛТ/С-16-ОД |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Гранулы |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10мин | 12,1-16,0 |
| 3. | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60,0 |
| 4. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 55 |
| 5. | Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м2, не менее | 17 |
| 6. | Кислородный индекс, % | 37 |
| 7. | Категория горючести по UL-94 | V-O |
| 8. | Коэффициент светопропускания, %, не менее | 85 |
| 9. | Стойкость к горению, категория не ниже | ПВ-О |
| 10. | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 2,6-3,1 |
| 11. | Электрическая прочность, кв/мм не менее | 18 |

Характеристики

ТУ 6-06-68-89

| Наименование показателя | Норма для марок ПК-ЛТ/С-16-ОД | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | Гранулы от бесцветного до светло-желтого цвета с опалесценцией | По п. 4.3 настоящих технических условий |
| 1.1 Массовая доля размером 2-8 мм по ширине и длине, %, не менее | 84,5 | По п. 4.2 настоящих технических условий |
| 2. Показатель текучести расплава, г/10мин | 12,1-16,0 | По ГОСТ 11645-73 и п.4.5 настоящих технических условий |
| 3. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 55 | По ГОСТ 11262-80 и п.4.6 настоящих технических условий |
| 4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 53 | По ГОСТ 11262-80 и п.4.7 настоящих технических условий |
| 5. Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 15 | По ГОСТ 4647-80 и п.4.8 настоящих технических условий |
| 6. Категория стойкости к горению, не менее | ПВ-0 | По ГОСТ 28157-89 (метод Б) |

- Поликарбонат ПК-ЛЭТ 7,0 первичный, натуральный

Поликарбонат марки ПК-ЛЭТ 7,0 нашёл своё применение в производстве пластмассовых изделий как методом литья так и методом экструзии. Он используется в производстве листа толщиной 1-10мм и конструкционных изделий средней толщины,  электроизоляционного назначения.

Он выпускается в стабилизированном, нестабилизированном, а также свето-стабилизированном виде.

Поликарбонат с огнезащитной добавкой предназначается для изготовления литьём под давлением различных изделий конструкционного назначения, а также рассеиваетелей светильников, используемых в осветительных установках
ПТР (280 оС/2.16 кг) = 3.6-7 г/10 мин

Поликарбонат ПК-ЛЭТ 7,0

Цвет 		гранулы от бесцветного до светло-желтого цвета с опалесценцией

Упаковка 		мешки по 25 кг

В наличии 		имеется

Место нахождения 		склад г.Нижний Новгород

Условия поставки   		самовывоз со склада продавца или отправим транспортной компанией за ваш счёт.

Цена высший сорт:		330 р.00к./кг, в т.ч.НДС при наличной оплате

369 р.60к./кг, в т.ч.НДС по безналичной форме оплаты

Цена  первый  сорт:		300 р.00к./кг, в т.ч.НДС при наличной оплате

337 р.20к./кг, в т.ч.НДС по безналичной форме оплаты

Характеристики

ТУ 6-06-68-89

| Наименование показателя | Норма для марок ПК – ЛТ (Л, ЛТ/С) - 7ОД | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | Гранулы от бесцветного до светло-желтого цвета с опалесценцией | По п. 4.3 настоящих технических условий |
| 1.1 Массовая доля размером 2-8 мм по ширине и длине, %, не менее | 84,5 | По п. 4.2 настоящих технических условий |
| 2. Показатель текучести расплава, г/10мин | 3,5-7,0 | По ГОСТ 11645-73 и п.4.5 настоящих технических условий |
| 3. Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 57 | По ГОСТ 11262-80 и п.4.6 настоящих технических условий |
| 4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 55 | По ГОСТ 11262-80 и п.4.7 настоящих технических условий |
| 5. Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м2, не менее | 16 | По ГОСТ 4647-80 и п.4.8 настоящих технических условий |
| 6. Категория стойкости к горению, не менее | ПВ-0 | По ГОСТ 28157-89 (метод Б) |

- Поликарбонат ПК Л-10,  ПК ЛТ-10, ПК ЛТ-12  первичный, натуральный

Область применения.

Поликарбонат марок ПК-ЛТ-10, ПК-Л-10 применяется как в медицине и пищевой промышленности, так и в др. отраслях народного хозяйства (автомобилестроении, приборостроении, электронике и т.п.)

Перерабатывается литьём под давлением и применяется для изготовления изделий - медицинского и пищевого назначения, фильтры, сосуды для крови, шприцы, посуду и т.п.,

Цвет:		натуральный

Цена высший сорт:		330 р.00к./кг, в т.ч.НДС при наличной оплате

369 р.60к./кг, в т.ч.НДС по безналичной форме оплаты

Цена  первый  сорт:		300 р.00к./кг, в т.ч.НДС при наличной оплате

337 р.20к./кг, в т.ч.НДС по безналичной форме оплаты

Форма  оплаты:	любая

В наличии 	имеется

Место нахождения:	склад г.Н.Новгород

Условия  поставки:	самовывоз со склада продавца, или произведём доставку материала на склад покупателя ( Газель – 1000р.), или организуем доставку за пределы Н.Новгорода ( оплату транспортных услуг несёт покупатель).

Характеристики

ТУ 2226-003-54887985-2002

| Наименование показателя | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК-Л-10, ПК-ЛТ-10 |  | ПК-Л-12 ПК-ЛТ-12 |
| Внешний вид | Прозрачные гранулы (в соответствии с контрольным образцом) |  |  |
| Массовая доля гранул размером 2-8мм по длине и ширине, %, не менее | 91,5 |  |  |
| Массовая доля летучих, %, не более | 0,2 |  |  |
| Показатель текучести расплава, г/10мин | 3,5-10 | 7,1-12 |  |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 60 - 65 | 60 - 62 |  |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 60 - 80 | 60 - 80 |  |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах типа 2 с надрезом типа В, кДж/м2, не менее | 17 - 22 | 17 - 22 |  |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 22 |  |  |
| Коэффициент светопропускания, %, не менее | 85 - 88 | не нормируется |  |
| Усадка при литье (на образцах 80х10х4мм), % | 0,7-0,8 |  |  |
| Кислородный индекс, % | 25-27 |  |  |
| Теплопроводность, Вт/мк | 0,20-0,28 |  |  |
| Количество инородных неметаллических включений в гранулах, шт., не более | 8 | 40 |  |

Кратко:

| № | Наименование материала | Кол-во в наличии, кг | Цена в т.ч.НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликарбонат ПК-М-2 бежевый ( RAL 0609010 или RAL 0709010) ТУ6-06-47-89 | в наличии | 597р60 |
| 2 | Поликарбонат ПК 3-ОД серый ТУ6-05-211-1407-85 с огнеупорной добавкой, категория стойкости к горению V-0 | в наличии | 399р60 |
| 3 | Поликарбонат ПК ЛТ/С-16-ОД прозрачный с огнеупорной добавкой, категория стойкости к горению V-0 ТУ 6-06-68-89 ТУ6-06-180-91 ТУ 2226-247-04873044-2002 ТУ 2226-003-54887985-2002 | в наличии | 399р60 в/с 360р00 1сорт |
| 4 | Поликарбонат ПК ЛЭТ-7,0 ТУ 6-06-68-89 ТУ6-06-180-91 ТУ 2226-247-04873044-2002 ТУ 2226-003-54887985-2002 | в наличии | 369р60 в/с 337р20 1сорт |
| 5 | Поликарбонат ПК Л-10, ПК ЛТ-10 ТУ 6-06-68-89 ТУ6-06-180-91 ТУ 2226-247-04873044-2002 ТУ 2226-003-54887985-2002 | в наличии | 369р60 в/с 337р20 1сорт |
| 5 | Поликарбонат ПК ЛТ-12 ТУ 6-06-68-89 ТУ6-06-180-91 ТУ 2226-247-04873044-2002 ТУ 2226-003-54887985-2002 | в наличии | 369р60 в/с 337р20 1сорт |

По вашему заказу можем произвести композиции материалов – карбомид, армомид и другие.

В процессе производства, по вашим требованиям, можем придать материалу необходимые свойства, такие как – стойкость к ультрафиолетовому излучению, огнестойкость, произвести окрас материала в любой цвет или придать ему полупрозрачное окрашенное состояние и т.д.

Наличие и цены необходимо уточнять.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество, по всем интересующим вопросам звоните по ---

dsn357@yandex.ru

Конт. тел./факс 		(831) 223-38-88

+7 904-390-7776

С уважением

директор  ООО "ПолимерТара" 			Дубницкий Сергей Николаевич