150044, г. Ярославль, пр-т. Октября 78

Тел./факс: (4852) 66-44-41

http://kraskiprofi.ru

E-mail: krprofi@bk.ru

ПАСПОРТ

Грунт-эмаль «ПрофиАнтикор» по металлу (ВД-АК)

| Цвет | RAL 6018 |  |  | Вид тары | Барабан 55л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во ед. упаковки |  |  | 4 | Масса нетто |  | 200 кг. |  |
| Партия № |  | 20032 |  | Дата изготовления |  |  | 20.03.20 |

| Наименование показателей | Требования ТУ 2316-001-72866722-2010 | Фактические значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Цвет | RAL 6018 | Соответствует |
| Внешний вид покрытия | После высыхания покрытие должно быть гладким, однородным, полуглянцевым. Допускается незначительная шагрень | После высыхания покрытие должно быть гладким, однородным, полуглянцевым. Допускается незначительная шагрень |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм или ВЗ-4 при температуре (20,0±0,5)°С, с | 30-120 | 100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 42-50 | 45 |
| Водородный показатель, ед. РН | 8.5-9.5 | 8,6 |
| Время высыхания при температуре (20+2)° С до степени 3,ч,не более | 2 | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 25 | 25 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору: - типа М-3, условные единицы, не менее - типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы | 0,4 Не нормируется | 0,3 Не нормируется |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более | 60 | 60 |
| Адгезия | 1 | 1 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 1 | 1 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее С, ч, не менее | 50 | 50 |
| Стойкость к статическому воздействию при темп. (20±2)°С, ч, не менее: - воды - минерального масла | 6 24 | 12 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее | 15 | 20 |

Заключение: Грунт-эмаль «ПрофиАнтикор»  п.№ 20032 соответствует требованиям  ТУ  2316-001-72866722-2010

Заключение: Эмаль МС-17   п.№ 11021  соответствует требованиям  ГОСТ 12034-77                           с изменениями №1-3

Начальник ОТК                                                                                                                   Шеремет Р.В.