ПЕНЕТРОН

ОПИСАНИЕ: Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная W10 (повышение марки по водонепроницаемости на 3 ступени) «Пенетрон»                 ГОСТ Р 56703-2015. Состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, активных химических компонентов.

НАЗНАЧЕНИЕ: Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости и приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин c раскрытием до 0,4 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Срок службы гидроизоляции равен сроку службы строительных конструкций;

- Повышение водонепроницаемости, морозостойкости и коррозионной стойкости бетона;

- Приобретение бетоном свойства «самозалечивания» трещин с раскрытием до 0,4 мм;

- Возможность нанесения, как при прямом, так и при обратном давлении воды;

- Не требует сушки поверхности перед нанесением;

- Сохранение паропроницаемости бетона;

- Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухая смесь |  |  |  |
| Влажность | не более 0,2 % | 0,1 % | ГОСТ 8735 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,63 мм | 0,63 мм |  |
| Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | 1,8 % |  |
| Насыпная плотность | 1200±100 кг/м3 | 1200 кг/м3 |  |
| Содержание хлорид-ионов | не более 0,1 % | 0,002 % | ГОСТ 5382 |
| Растворная смесь |  |  |  |
| Подвижность | не менее Пк3 | Пк3 | ГОСТ 5802 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | 30 мин | 30 мин |  |
| Водоудерживающая способность | не менее 90 % | 95,2 % |  |
| Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон» |  |  |  |
| Повышение марки по водонепроницаемости обработанного бетона от необработанного | не менее чем на 2 ступени | 3-5 ступеней (до W20) | ГОСТ 12730.5 |
| Прочность на сжатие | не приводит к снижению | Увеличение на 5-18 % | ГОСТ 10180 |
| Марка по морозостойкости | не приводит к снижению марки по морозостойкости | Увеличение на 100-200 циклов | ГОСТ 10060 |
| Коррозионная стойкость | не приводит к снижению | Увеличивает (зависит от водонепроницаемости) | ГОСТ 25246 |
| Паропроницаемость | не ухудшает показатели паропроницаемости | не ухудшает | ГОСТ 25898 |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |
| Упаковка | Многослойные мешки (25 кг), пластиковые ведра (5, 10, 25 кг). |  |  |
| Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. |  |  |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в многослойных мешка, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ: 0,8 - 1,1 кг/м2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. Увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 2 л воды на 5 кг сухой смеси или 1 часть воды на 2 части сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения жидкой сметанообразной консистенции. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ: Нанести первый слой кистью или распылителем на влажный бетон, второй – на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1-2 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Все трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии течей устранить их смесями «Пенеплаг» или «Ватерплаг».

УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток. Нанесение декоративного покрытия проводить не ранее, чем через 3 суток после обработки. Перед нанесением покрытия поверхность бетона тщательно очистить механическим способом для улучшения адгезии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.