PROSEPT SALT CLEANER 
Удалитель высолов.
Концентрированное средство для удаления высолов и солевых отложений с кирпичной кладки, натурального и искусственного камня и других минеральных строительных материалов. Удаляет пятна от ржавчины. 
Особенность — мягко удаляет высолы, не разрушая кладочный раствор. 
Область применения: ремонтно-восстановительные или фасадные работы.

Способ применения
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PROSEPT SALT CLEANER 
поставляется в канистрах в концентрированной форме для разведения водой.  
Для приготовления рабочего раствора развести концентрат водой в соотношении 1:2.
 Нанести рабочий раствор на поверхность при помощи распылителя, кисти.

Дать подействовать 5 минут, затем смыть водой. Не допускать высыхания раствора. 
Если необходимо проводить работы по удалению высолов при отрицательных температурах, то для приготовления рабочего раствора можно использовать спиртовые растворы. Во избежание повторного появления высолов, поверхность рекомендуется защитить гидрофобизирующим составом PROSEPT AQUAISOL, который придает водоотталкивающие свойства строительным материалам и предотвращает проникновение влаги в строительные материалы.

мягко очищает фасады от высолов;
удаляет пятна от ржавчины;
подходит для использования на кирпичной кладке, натуральном и искусственном камне и других минеральных строительных материалах;
моментальное действие. 

Техническая информация

Расход: 100-300 г/м² готового раствора в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения.

Меры предосторожности: 

Внимание: 
Агрессивная жидкость! При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу смыть водой. Может вызывать раздражение глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта. Использовать в помещениях с достаточной вентиляцией. 

Хранение и транспортировка:
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.  
Срок хранения: 36 месяцев.

Концентрат: 1:2

Категория: Строительная химия

Тип: Очиститель

Форма выпуска: 1 л, 5 л
