Медь (Cu) особо чистая 99,999% (страна происхождения Россия)

Порошок медный.

Описание: нерадиоактивный, порошок медный высокодисперсный  (ПМВ-Э, ПМВ-Х) со средними размерами частиц: 15-25 мкм

Форма частиц – смешанная.

химическая чистота -  по основному элементу не ниже 99,999%

удельная радиоактивность не более 37,6 плюс-минус 3,7 Бк/кг;

содержание изотопа, % АТ:   Изотоп Cu 63: 69,09% плюс-минус 0,05;

Изотоп Cu 65: 30,91% плюс-минус 0,03.

Сумма примеси не больше чем 0,001%;

качество: определяется по следующим примесям:

Проверка качества:   лаборатория ГИРЕДМЕТ (г. Москва) – сертификат качества

Место нахождения: склад в г. Москва

Упаковка товара: порошок стабилизирован в среде аргона, ПЭТ ампулы по 2 000 гр. в пластиковом ящике. Вес одного ящика: нетто 40-50 кг.

Цена:  214 руб. за один грамм

Медь (Cu) особо чистая 99,999% (страна происхождения Россия)

Слиток меди

Описание: медь природного изотопного состава

химическая чистота -  по основному элементу не ниже 99,999%

удельная природная радиоактивность слитка меди не более 1.10-11 Ки/г

содержание изотопа, % АТ:   Изотоп Cu 63: 69,09% плюс-минус 0,05;

Изотоп Cu 65: 30,91% плюс-минус 0,03.

Сумма примеси не больше чем 0,001%;

качество: определяется по следующим примесям:

Проверка качества:   лаборатория ГИРЕДМЕТ (г. Москва) – сертификат качества

Место нахождения: склад в г. Москва

Вес слитка: 1 кг

Упаковка товара:  20 слитков в пластиковом ящике.

Цена:  229 руб. за один грамм