|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование пороков древесины и дефектов обработки*** | **В изделиях не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведенной таблице, соответствующих категории:** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| ***Лицевая*** | ***Не лицевая*** | ***Лицевая*** | ***Не лицевая*** | ***Лицевая*** | ***Не лицевая*** | ***Лицевая*** | ***Не лицевая*** | ***Лицевая*** | ***Не лицевая*** |
| **1. Сучки здоровые сросшиеся**  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. | Допуск. |
| **2. Сучки частично сросшиеся** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. | Допуск. |
| **3. Несросшиеся сучки** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. | Допуск. |
| **3.1 Табачные и гнилые сучки** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. d до 15мм | Допуск. |
| **4. Выпавшие сучки на пласти и пазе** |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допуск | Допуск. |
| **5. Выпавшие сучки на кромке детали (шип)** |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допуск. | Допуск. |
| **6. Трещины** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. С сохранением целостности п/м | Допуск. |
| **7. Смоляные кармашки и прорость.** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. | Допуск. |
| **8. Червоточины** |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допуск | Допуск. |
| **9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина** |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допуск | Допуск. |
| **10. Ядровые пятна, побурение,**  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. | Допуск. |
| **11. Бахрома, гнили, обзол,**  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 15% на изделие | Допуск. |
| **12. Синева** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. не более 75% площади изделия | Допуск. |
| **13. Сердцевина** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. | Допуск. |
| **14. Непрострог** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. на шипе не более 3 мм и кромке не более 1мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять на шипе не более 70%, на кромке 50% от длины изделия. Допускается на лицевой стороне до 10% от площади. | Допуск. |
| **15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой** |  |  |  |  |  |  |  |  | Допуск. | Допуск. |

Примечания:

Все остальное допускается в сорте НК