Нормы допусков пороков в погонажных изделиях из лиственницы и сосны.

Сорт «Экстра»

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| 1. | Сучки сросшиеся, здоровые | Не допускается | Допускаются |
| 2. | Синева, химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина | Не допускается | Допускаются |
| 3. | Смоляные кармашки. | Не допускается | Допускаются |
| 4. | Заболонь (для изделий имеющих соединение шип-паз) | Не допускается | Допускаются |
| 5. | Заболонь (для изделий без соединения шип-паз) | Не допускается | Допускаются |
| 6. | Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение. | Не допускается | Допускаются |
| 7. | Сердцевина | Не допускается | Допускаются |
| 8. | Ядровые пятна /светлые полосы/ | Допускаются | Допускаются |

Примечание: 	1. Остальные пороки древесины для категории «Экстра» не допускаются.

2. Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.

3. Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.

4. Сучки диаметром меньше указанных при сортировке не учитываются.

«А»

| Наименование Порока | Нормы ограничения в погонажных изделиях |  |
| --- | --- | --- |
|  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| 1. Сучки частично сросшиеся, здоровые срощиеся с трещинами шириной не более 1мм. 2. Сучки здоровые и не сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм 3. Темные, гнилые, выпавшие и не сросшиеся сучки 4. Выпавшие сучки на кромке детали (шип) 5. Трещины 6. Смоляные кармашки 7. Червоточины 8. Вырывы, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина 9. Грибные ядровые пятна, побу-рение, ложное ядро, заболонные грибные и химические окраски 10. Бахрома, гнили, острый обзол, рак, пасынок 11. Синева 12. Сердцевина 13. Прорость 14. Непрострог | Допуск. Ø до 8 мм не ≥ 2 шт. на 1 изделие Не более 1мм 2шт.на 1 изделие До 5 мм не более 2 шт на 1 изделие Не допускаются Не допускаются Не допускаются Допускается 2х30 мм – 1шт. на изделие Не допускаются Не допускаются Допуск. в виде пятен и полос до 10% площади изделия Не допускается Не допускаются Не допускается в половой доске Диаметром до 5мм 1шт.на изделие Не допускается по пласти и по кромке (паз) | Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускается Допускается Допускается Допускается |

Сучки диаметром меньше указанных при сортировке не учитываются.

«В»/2  сорт

| Наименование порока | Нормы ограничения в погонажных изделиях |  |
| --- | --- | --- |
|  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| - Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые в том числе с трещинами - Сучки полусросшиеся - Сучки выпавшие - Сучки, выпавшие по кромке шипа - Трещины не сквозные шириной 1мм, глубиной не более 4мм - Смоляные кармашки - Засмолок - Червоточина - Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина - Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь - Бахрома, гнили - Синева - Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки - Сердцевина - Непрострог | Диаметром до 2 см изделия не более 2 шт. на 1 м/п. Диаметром до 2,5 см не более 2шт. на 1 изделие. Не допускаются Допускаются не превышающие размеры шипа до 5 мм. Без выхода на лицевую поверхность Допускаются с суммарной длиной до 100 мм длины изделия, шириной не более 1 мм. 3х50 мм. не более 2шт. на 1 изделие. Длиной 70мм 1шт. на 1 изделие Допускаются без выхода на лицевую сторону диаметров не более 1 мм Не допускается Допускается не более 30% от ширины и длины изделия Не допускается Не допускаются Допускается Не Допускается Не допускается по пласти и по кромке (паз) | Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускается Допускается |

Сучки диаметром меньше указанных при сортировке не учитываются.

| Наименование порока | Нормы ограничения в погонажных изделиях |  |
| --- | --- | --- |
|  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| - Сучки любые, кроме выпавших - Сучки выпавшие по кромке шипа - Трещины сквозные Трещины не сквозный шириной 1 мм , глубиной не более 5 мм - Смоляные кармашки - Червоточины - Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, задир, выщербина - Ядровые пятна, побурение, ложное ядро - Засмолок, свилеватость, завиток, крень, глазки - Бахрома, гнили - 10.Сердцевина - 11.Синева - 12. Непрострог | Допускаются диаметром до 2,5 см. Без ограничений по площади изделия Допускаются диаметром до 3,0 см 2 шт на 1 изделие Допускаются не превышающие размеры шипа Не допускаются Допускаются с суммарной длиной до 200 мм длины изделия, шириной не более 1 мм. Допускаются Допускаются поверхностные глу-биной не более 3мм, D отверстия до 4мм, количеством 1шт. на 1 изделие Не допускается глубиной более 3 мм. на 1 изделие Допускаются Допускается Не допускается Допускается Допускается не более 5 % Не допускается по пласти и по кромке (паз) | Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускаются Допускается |

«С»/3 сорт

Сучки диаметром меньше указанных при сортировке не учитывая