Шпатлевка цементная ФАСАДНАЯ

- Прочная

- Трещиностойкая

- Для фасадов, ванных комнат и санузлов

- Толщина слоя: 1-10 мм

Применяется при первичном шпатлевании для отделки фасадов зданий и помещений с любым уровнем влажности. Обладает высокой адгезией и отличной паропроницаемостью, что дает возможность "дышать" поверхности. Легко разравнивается, не образует усадочных трещин.

Наносится ручным способом на бетонные, кирпичные, газобетонные, оштукатуренные поверхности, гипсокартон. Изготовлена на цементной основе с использованием высокоэффективных полимерных модифицирующих добавок.

Технические характеристики

| Цвет | светло-бежевый |
| --- | --- |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,24-0,28 л |
| Толщина слоя | 1 – 10 мм |
| Расход | 1,4 кг/м2 |
| Время пригодности раствора к работе | не менее 2 часов |
| Время высыхания | 24 часа |
| Адгезия | не менее 0,7 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 7,5 МПа |
| Паропроницаемость | 0,1 мг/м*ч*Па |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Группа горючести | НГ (не горючая) |

Изготовлено на основании ГОСТ Р 33699

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев.