Общество с ограниченной ответственностью «Алвидпроф»

г. Смоленск
Сайт: www.alvidprof.ru

        Коммерческое предложение

Компания «Алвидпроф» - динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве анодированного алюминиевого профиля общестроительного назначения, профиля для архитектурных систем, станочный, интерьерный, индустриальный, конструкционный профиль. А также принимает заказы на изготовление алюминиевых профилей по чертежам заказчика. В штате нашего производства имеется чертежный отдел, который сможет помочь в разработке профиля, с учетом всех необходимых конструкционных особенностей.
Профили изготовляются из сплавов АД31, АД0, АД1, 6060, 6063 в соответствии с требованиями ГОСТ 8617-81, ГОСТ 22233-2001. Состояние поставки Т1, Т4,Т5, Т6, Т66, Т.
Производство анодированного алюминиевого профиля осуществляется на высокотехнологичном оборудовании включая:
-три автоматизированных прессовых линии с усилием 1000 и 1800 тонн, с диаметром заготовки 127 и 178 мм;
-две линии анодирования.
Матричный инструмент поставляется ведущими производителями Турции, России, Италии.
Максимальный вес погонного метра профиля до 9 кг. Максимальный диаметр описанной окружности до 210мм. Длина профиля 6,0-8,5 м (+/-) 0,1 м, при изготовлении профиля не требующий искусственного старения максимальная длина ламели может составлять до 11 метров.
Минимальная толщина стенки профиля - 0,8 мм, максимальная толщина стенки – 9-10 мм.
По согласованию с заказчиком возможна индивидуальная упаковка.
Дробеструйная обработка выполняется круглой стальной нержавеющей дробью CHRONITAL с фракцией S0,1-S0,2.
Анодирование производится по цветам: серебро, золото, шампань, коньяк, черный. Толщина слоя анодного покрытия оговаривается с заказчиком. При защитном анодировании толщина покрытия 5-10 микрон, при декоративном анодировании толщина покрытия свыше 10 микрон.
Две линии анодирования, рассчитаны на базовую длину 6,0 м (+/-) 0,1м. Мощность линий анодирования –700-800 тонн в месяц.
Срок изготовления матрицы – в течении 30 дней от даты поступления 100% предоплаты на р/с Поставщика. Стоимость изготовления матрицы колеблется от 800 евро до 3000 евро.
        Максимальный срок изготовления первой товарной партии профиля необработанного (не менее 300кг), - в течение 30 дней.
Cрок изготовления анодированного профиля 14-21 день, при наличии матричного инструмента.
Имеется линия по окутке алюминиевого профиля ПВХ-пленкой. Основные цвета венге, дуб, береза, орех, вишня. Пленки используются марки IMAWELL, производства Германии.
Так же на заводе имеется:
- горизонтальная покрасочная линия мощностью 180-250 тонн. Максимальная длина профиля составляет 7 метров.
- станок для изготовления профиля с термовставкой, для закатки термомоста в алюминиевый профиль, для изготовления так называемой "теплой" конструкции для фасадов, зенитных фонарей, зимних садов, ограждения бассейнов, балконов и лоджий и т.д.
- брашмашина разработанная специально под интерьерно шкафную серию «Алвид», 8 щеток с различными системами вращения, с настройками под все виды профиля для шкафов купе. Так же браширование возможно осуществлять на любом алюминиевом профиле.
        Цены на чертежный анодированный профиль рассчитываются индивидуально, в зависимости от сложности профиля и его размеров.

 Коммерческий директор ООО «Алвидпроф» ____________Сысоева Ю.В.

        E-mail: com@alvidprof.ru
        Сайт: www.alvidprof.ru