2.2.1

CETOL BL VARNISH MAT - SIKKENS

Краткое описание: Прозрачный, матовый  лак с хорошей износостойкостью, бархатистой поверхностью для внутренних работ.  На основе водной полиуретановой дисперсии.

Характеристика:

- Хорошая стойкость к  механическому  воздействию.

- Хорошая текучесть

- Быстро сохнет и затвердевает.

- Не желтеет.

- Имеет продолжительное «открытое время»

- Легко наносится.

- Образует плотное матовое покрытие.

- Легко моется.

- Может применяться в качестве дополнительной защиты для различных декоративных покрытий.

Условия нанесения:

Температура:  7-30о С.

Относительная влажность: max. 85 %.

Методы нанесения: кисть, валик, распыление. Для большой площади - лаковый валик.

Разбавление: Готов к применению. При распылении можно разбавить до 5 %  водой.

Очистка инструментов: Теплой водой.

Практический расход: При толщине сухого слоя 30 мкм  - 10 м ²/литр. Расход зависит от качества и природы поверхности, метода нанесения.

Рекомендуемая толщина слоя: Сухого - 30-35 мкм, мокрого- 75-85 мкм

Высыхание при 20о С и 65% влажности:

- От пыли: 1 час

- На отлип:  2 часа

- На перекрас:. 6 часов.

Несколько слоев можно нанести в один день

Упаковочная вязкость: 20 Паскаль секунд при 23о С.

Плотность: 1,25 кг/дм³.

Содержание твердых частиц: 50 % весовых и   35 % объемных.

Уровень глянца: мат < 9 G.U. при 60° (ASTM D532).

Текучесть: отличная.

Адгезия: хорошая.

Механические характеристики: очень ударопрочное.

Стойкость к мытью: можно с легкостью очищать обычными чистящими средствами.

Срок хранения:  Приблизительно 2 года в закрытой оригинальной упаковке. Хранить в прохладном месте, вдали от мороза.

Упаковка: 1 л, 2,5 л.

Цвет: Бесцветный лак, колеруется по коллекции Cetol Natural balance.

Система нанесения:

Влажность древесины не должна превышать 16%.

Новая, необработанная древесина:

Нанести 1-й слой Cetol BL Varnish Mat. Через 6 часов зашлифовать наждачной бумагой и удалить пыль. Нанести 2-й слой Cetol BL Varnish Mat и через 6 часов слегка обработать наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести финишный слой Cetol BL Varnish Mat.

Старые лаковые покрытия:

Тщательно вымыть поверхность и обработать наждачной бумагой. Нанести  Cetol BL Varnish Mat на поврежденные оголенные участки . Через 6 часов зашлифовать наждачной бумагой и удалить пыль. Нанести 2-й слой Cetol BL Varnish Mat на все поверхности и через 6 часов слегка обработать наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести финишный слой Cetol BL Varnish Mat.

Температура воспламенения : > 100°C

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.