### 2.2.3

### CETOL DECK Slip Resistant - SIKKENS

Краткое описание: Прозрачное тонированное (цвет 078) защитное покрытие для деревянных настилов с противоскользящими свойствами . Применяется как финишный слой по защитному грунту Cetol HLS. Подчеркивает натуральную красоту древесины и обеспечивает превосходную защиту.

Характеристика:

- Имеет нескользящие свойства.

- Матовая финишная структура.

- Имеет водоотталкивающее свойство.

- Микропористое, позволяет древесине дышать.

- Стойкий к погодным условиям.

- Прост при нанесении.

Условия нанесения:

Температура:  10 – 35о С.

Метод нанесения: плоская кисть (флейц).

Разбавление: не требуется (перед употреблением хорошо размешать).

Очистка оборудования: уайт – спиритом.

Практический расход: 7,5 – 10 м2/л за 1 слой. Необходимо наносить 3 слоя. Расход зависит от породы древесины, метода и условий нанесения.

Высыхание при 20о С и 65% влажности:

- на отлип – 3-4 часа,

- на перекрас – около 24 часов.

Упаковочная вязкость: 45-50 секунд по ISO-Cup 4 при 23о С.

Плотность: 	0,90 – 0,92  кг/л.

Содержание твердых частиц:  34-36 % объемных и 42-44 % весовых.

Уровень глянца: шелковистый блеск.

Текучесть: очень хорошая.

Срок эксплуатации: длительный.

Упаковка: 1л, 5л.

Цветовая гамма: 078 (светло-коричневый).

Срок  хранения: не менее 3-х лет в закрытой оригинальной упаковке. Хранить в помещении при температуре 5 - 35о С.

Система нанесения:

Нанести 1 слой Cetol HLS Plus, после чего перекрыть 2 или 3 слоями Cetol Deck Plus.

Содержание влаги в древесине не должно превышать 18%.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.