2.1.1

### CETOL GUPA - SIKKENS

Краткое описание: Шпатлевка однокомпонентная содержащая древесные волокна для быстрого ремонта небольших площадей из древесины для наружных и внутренних работ.

Характеристика:

- Отличное средство для заделывания небольших трещин, отверстий и прочих дефектов.

- Прекрасно обеспечивает внешний вид под дерево из-за наличия в своем составе древесных волокон .

- Готова к употреблению.

- Быстро сохнет.

- Легко наносится.

- Перекрывается любыми грунтами, эмалями и лаками.

Метод нанесения: шпатель или специальный нож.

Практический расход: зависит от объема ремонтно-восстановительных работ.

Высыхание при 20о С и толщине слоя 100 мкм:

- от пыли - 4 - 5 мин,

- до отвердения - 10 мин,

- шлифовка и на перекрас - через 1 час.

Время сушки зависит от толщины слоя и температуры в помещении.

Плотность: 1,07 ± 0,02 кг/л.

Содержание твердых частиц: 54% весовых.

Упаковка: 0,15 л, 0,75 л.

Цвет: натуральный (003).

Срок хранения: не менее 2-х лет в закрытой оригинальной упаковке при 20о С.

###### Система нанесения

Подготовка поверхности:  поверхность должна быть сухой и чистой (без пыли).  Трещины необходимо прочистить щеткой, чтобы устранить пыль. Перед нанесением шпатлевки отшлифовать поверхность. Подгнившее дерево сначала обработать защитным грунтом Cetol HLS.

Нанесение: шпатлевка наносится с запасом, учитывая возможную небольшую ее усадку. Продукт готов к применению и должен наноситься тонкими слоями при помощи специального ножа, так чтобы растворитель успевал испаряться перед нанесением следующего слоя. Старайтесь не наносить большие количества шпатлевки одновременно.

Внимание:

- Хранить шпатлевку в плотно закрытой банке.

- При необходимости разбавить нитроцеллюлозным разбавителем.

Точка воспламенения: >100о С.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.