### 1.4.4.

### GLOBAXANE MAT   (TRIMETAL)

Высококачественное матовое водное покрытие  для стен  с отсутствием внутреннего натяжения пленки, паропроницаемое. Для внутренних и наружных работ

Характеристика:

- GLOBAXANE MAT сделан на основе связующего «нового поколения». Может наноситься как защитное, так и декоративное покрытие на новую и/или старую поверхность (например, кирпич, бетон, пенобетон, штукатурка и т. д.)

- Очень паропроницаемый материал - влага легко испаряется с поверхности, поэтому покрытие не отслаивается и не вздувается.

- Водоотталкивающий (жемчужный эффект).

- Имеет нулевое внутреннее натяжение пленки; не образует натяжения в нижних слоях краски и не отслаивается на мелованных поверхностях.

- Устойчив к загрязнению, так как не содержит пластификатора и не является термопластичным материалом.

- Практически не чувствителен к микроорганизмам.

##### Система нанесения

GLOBAXANE MAT наносится на сухую, обработанную и чистую поверхность.

Подготовка поверхности:

- Удалить мелкие частицы и пыль с помощью твердой щетки.

- Ранее не окрашенную поверхность загрунтовать Alpha Fix или Alpha Aquafix (см.тех.описание).

На подготовленную поверхность нанести 2  неразбавленных слоя GLOBAXANE MAT.

Условия нанесения:

## Температура окрашиваемой поверхности: от 10о С.

## Температура воздуха: от 10о С.

## Относительная влажность: не больше 80%.

Метод нанесения: кисть, валик, безвоздушное распыление.

Разбавление: водой

- кисть, валик - не требуется.

- безвоздушное распыление ±5%

- отверстие сопла: 0,017-0,019 дюйма

- давление жидкости: 180 атмосфер.

Очистка оборудования: водой.

Теоретический расход: 8-10 м2/л, в зависимости от впитывания и шероховатости поверхности.

Упаковка : 5 л, 10 л (разливается по 1 л).

Высыхание при 20о С и 60% влажности:

- на отлип – через 1 час,

- на перекрас – через 12 часов.

Состав:

Связующее: сочетание органических и минеральных связующих.

Пигмент: двуокись титана и неорганические наполнители.

Растворитель: вода.

Содержание твердых частиц: 64±2 % весовых, 45±3 % объемных.

Плотность при 20оС:  1,55 ± 0,05.

##### Паропроницаемость Sd: < 0,05 м

VOC: 10

Внешний вид: матовый.

Цвет: белый и выборочно по коллекции Sikkens 5051.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 5    - 35о Хранить в теплом и закрытом помещении.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.