### 1.4.5.

### GLOBAXANE FLEX  (TRIMETAL)

Высокоэластичное и паропроницаемое фасадное покрытие на основе   акриловой дисперсии, модифицированной силоксаном.

Характеристика:

- Подходит как для новых, так и для ремонтных работ. Этот материал очень эластичный и долговечный, поэтому он особенно подходит для стен, у которых со временем появились маленькие трещинки. Покрытие скрывает все дефекты поверхности.

- Водоотталкивающий и паропроницаемый материал - влага легко испаряется с поверхности, поэтому покрытие не отслаивается и не вздувается.

- Хорошая защита от плесени, грибка и мха.

- Не содержит растворителя и отвечает европейским стандартам VOC.

##### Система нанесения

GLOBAXANE FLEX наносится на сухую, обработанную и чистую поверхность.

Подготовка поверхности:

Необработанная новая поверхность:

- Удалить мелкие частицы и пыль с помощью твердой щетки.

- Для увеличения срока службы всей окрасочной системы загрунтовать ALPHA FIX.

Ранее окрашенная поверхность в хорошем состоянии:

- Промыть всю поверхность установкой под высоким давлением или паром и дать поверхности высохнуть.

- Для увеличения срока службы всей окрасочной системы загрунтовать ALPHA FIX.

Ранее окрашенная поверхность в плохом состоянии:

- Удалить отслоившуюся краску с помощью установки под высоким давлением.

- Для увеличения срока службы всей окрасочной системы загрунтовать ALPHA FIX.

На подготовленную поверхность нанести 2  неразбавленных слоя GLOBAXANE FLEX.

Условия нанесения:

## Температура окрашиваемой поверхности: от 8о С.

## Температура воздуха: от 8о С.

## Относительная влажность: не больше 80%.

Метод нанесения: кисть, валик, безвоздушное распыление.

Разбавление: водой

- кисть, валик - не больше 5% (при неободимости)

- безвоздушное распыление - не больше 15%

- отверстие сопла: 0,021-0,025 дюйма

- давление жидкости: 160-180 атмосфер.

Очистка оборудования: водой.

Теоретический расход: 3-6 м2/л на слой, в зависимости от впитывания и шероховатости поверхности.

Упаковка: 5 л и 10 л (разливается по 1 л ).

Высыхание при 20о С и 60% влажности:

- на отлип – через 3 часа,

- на перекрас – через 16 часов.

Состав:

Связующее: акриловая дисперсия, модифицированная силоксаном.

Пигмент: двуокись титана и неорганические наполнители.

Растворитель: вода.

Содержание твердых частиц: 70±2 % весовых, 55±3 % объемных.

Плотность при 20оС:  1,45 ± 0,05.

Паропроницаемость Sd: 0,05 м

VOC: 10

Внешний вид: матовый.

Цвет: белый и выборочно по коллекции Sikkens 5051.

##### Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 5 - 35о С. Хранить в теплом и закрытом помещении.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.