1.5.2.

### AMBIANCE TABLO – LEVIS

Краткое описание: матовая водная акриловая краска высокого качества для окраски школьных досок, стен и дерева для внутренних работ. Тип поверхности: древесина и его производные, штукатурка, а также старое покрытие в хорошем состоянии.

Характеристика:

- Можно рисовать мелом и вытирать его.

- Твердое покрытие.

- Устойчив к воде.

Метод нанесения: кисть, валик, распыление.

Разбавление: готов к применению.

Очистка оборудования: водой.

Теоретический расход на 1 слой: ± 10 м2/л.

Высыхание при 30о С и 60% влажности:

- на перекрас – после 6 часов;

Состав:

Связующее: акриловый сополимер.

Пигмент: зависит от цвета.

Растворитель:  вода.

Добавки: нейтральные минералы.

Содержание твердых частиц: 55-65% весовых (зависит от цвета).

Вязкость: 30 ± 5 при 20о С.

Плотность: 1,16-1,35 кг/л  (зависит от цвета).

Степень перетира: 2 по прибору Хегмана.

Температура воспламенения: > 100ºC.

Рекомендуемая толщина слоя: сухого – около 40 мкм.

Степень глянца: < 3% (Гарднер 85о).

Внешний вид в банке: полужидкий.

Вид после высыхания: матовый.

Упаковка: 1л.

Цвет: белый и более 2000 цветов по коллекции Sikkens 5051.

Срок хранения: не менее 2-х лет в закрытой оригинальной упаковке.

##### Система нанесения

Подготовка поверхности:

По дереву: обезжирить нашатырным спиртом, очистить от песка и пыли.

На стены: при необходимости очистить, обезжирить и удалить пыль.

Восстановление: Обезжирить старую краску нашатырным спиртом, отшлифовать и удалить пыль.

Система окраски:

- Рекомендуемая система для новых поверхностей:

|  | Промежуточный слой | Шпатлевка | Финишный слой |
| --- | --- | --- | --- |
| Штукатурка и ее производные | Alphacryl Primer | При необходимости | 2 слоя Ambiance Tablo |
| Дерево | Rubbol WP 175 | - | 2 слоя Ambiance Tablo |

- Рекомендуемая система для восстанавливающих работ (на уже очищенную поверхность):

Нанести промежуточный слой на голую поверхность или на восстанавливаемые участки. При необходимости заполните всю поверхность промежуточным слоем. Потом нанести 2 слоя Ambiance Tablo.

- Полезный совет:

Избегать нанесение Ambiance Tablo непосредственно на старую синтетическую поверхность во влажных пемещениях.

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.