1.2.4

##### ALPHA FIX (DISPERSIEGROND)  (SIKKENS)

Дисперсионный грунт со стабилизирующими свойствами на основе растворителей (на базе поливинилацетатного сополимера) для внутренних и наружных работ.

Характеристика:

- Хорошо стабилизирует замелованные и рыхлые цементные поверхности (особенно старые).

- Уменьшает впитывающие свойства окрашиваемой поверхности.

- Обладает оптимальной проникающей способностью.

- Перекрывается любыми настенными дисперсионными красками.

- Стабилизирует напыл краски.

Условия нанесения:

## Температура воздуха: мин. 0о С.

Влажность воздуха: макс. 90 %.

Метод нанесения: предпочтительно кистью.

При распылении состав снижает свой стабилизирующий эффект.

Разбавление: Перед нанесением необходимо добавить 10% растворителя Sikkens 0256 (не использовать Уайт спирит) для предотвращения образования глянцевой пленки после высыхания.

Очистка оборудования: растворитель Sikkens Redox 0256 или International GTA 220.

Практический расход: 6-8 м2/л в зависимости от  качества и вида обрабатываемой поверхности,  метода нанесения.

Высыхание при 20о С и 60% влажности:

- от пыли - более 30 мин;

- на перекрас – 24 часа.

Упаковочная вязкость: 16 сек. по ВЗ-4 при температуре 20оС.

Плотность: 0,90 кг/л.

Содержание твердых частиц: 15% весовых.

Адгезия: отличная адгезия и проникающая способность при нанесении на чистую и сухую поверхность.

Устойчивость к диффузии: 0,3 м водяного столба.

Перекрас: Только дисперсионными настенными красками или ALPHA BETONVERF.

Устойчивость к щелочам: Хорошая, не омыляется.

Срок хранения:  не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).

Упаковка: 10 л (материал разливается по 1 л и 5 л).

Цветовая гамма:  бесцветный.

###### Система нанесения

Поверхность должна быть хорошо высушена. Удалить грязь, жир, плесень, грибок и покрытия с плохой адгезией, т.к. состав должен проникать в саму поверхность.

Покрытие наносится одним слоем.

Крайне важно при нанесении покрытия не перенасытить поверхность, иначе после высыхания появится глянцевая пленка, которая резко ухудшит адгезию наносимого затем покрытия. Если риск появления пленки существует, то наносимый состав рекомендуется на 10% разбавить растворителем Sikkens Redox 0256 или International GTA 220 .

После высыхания ALPHA FIX легко перекрывается любой дисперсионной краской.

Точка воспламенения: 10о С (легко воспламеняющееся).

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.

б) Дом Краски Деко-Эм (ООО «Деко-Эм») подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических рекомендациях при условиях:

- строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов,

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel;

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий.

в) Дом Краски Деко-Эм не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б).

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия.

д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество.