**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КРАСКЕ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ КАРАНДАШЕЙ**

ОПИСАНИЕ

Краска для цветных карандашей представляет собой однокомпонентное покрытие на основе растворителя, разработанное на основе нитроцеллюлозных смол.

Разработана для рисования деревянными карандашами, быстро высыхает, что позволяет использовать его в промышленных процессах. Обладает отличным покрытием и хорошей наполняющей способностью.

Тип смолы: Модифицированный нитрат целлюлозы, смола с коротким масляным алкидом

ФИЗИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО

Процент твердости: не менее 50%

Расход: 12 м2/л, толщина сухой пленки 35 мкм

Сухая поверхность сушка прозрачная: 20 секунд толщина 60 мкм

Время повторного нанесения: 10 минут

Окончательная сушка: 24 часа

Глянец: не менее 90%

Вязкость: Ford Cup 8 не менее 40 секунд

Плотность: не менее 1 г/см3

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Древесина должна быть сухой, без влаги, чистой и хорошо отшлифованной. Удалите всю грязь, жир или иные загрязняющие вещества, которые могут ухудшить эксплуатационные характеристики данного изделия.

Инструкции по применению

Следует наносить с помощью перетаскивающего промышленного оборудования.

ПРАЙС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование цвета** | **Ед. измерения** | **Объем (кг)** | **Цена в долл.** |
| 1 | желтый | 1 банка | 1,08 | 3,8$ |
| 2 | лимонный | 1 банка | 1,1 | 4,7$ |
| 3 | фиолетовый | 1 банка | 1 | 5$ |
| 4 | апельсиновый | 1 банка | 1,13 | 4,8$ |
| 5 | черный | 1 банка | 1 | 3,7$ |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Это не полная палитра. Полная палитра содержит 24 оттенка. По запросу предоставим прайс на всю палитру. Цена может быть ниже, если ваша компания возьмет на себя расходы по растаможке. Возможны разные варианты сотрудничества. Наша компания занимается импортом товаров, сырья из Ирана. Мы можем привезти любой товар по запросу.