WERT Primer SF

Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер.

| Назначение | WERT Primer SF представляет собой однокомпонентный полиуретановый состав. В силу высокого уровня сухого остатка, низкой вязкости и высокой проникающей способности применяется в качестве грунтовочного или праймирующего состава по бетону или прочим минеральным основаниям. Применяется в качестве грунтовочного состава по минеральным основаниям для увеличения долговечности последующих финишных покрывных слоев – напольных и спортивных покрытий, промышленных бесшовных наливных полов Рекомендуется как состав для обеспыливания и долговременной защиты бетонных, металлических, деревянных поверхностей, натурального камня, керамики и придания им стойкости к истиранию, гидроизоляции и химической стойкости. |
| --- | --- |
| Область применения | - Обеспыливание и упрочнение бетонных полов в административных, производственных, складских помещениях, морозильных камерах. - Антикоррозионная защита металлических конструкций. - Защита резервуаров для хранения технической и питьевой воды, пищевых продуктов, химических веществ, трубопроводов. - Защита дерева, ДВП, шпона и т.д. от воздействия морской воды. |
| Отличительные свойства | - Низкая эмиссия растворителей. - Низкая вязкость, высокая проникающая способность. - Простота и удобство нанесения. - Высокая стойкость к истиранию. - Эффективное сопротивление механическим и ударным нагрузкам. - Хорошая эластичность, позволяющая компенсировать деформирующие удары. - Не теряет эластичности при отрицательных температурах. |
| Расход | - 200 - 400 г/м² - по бетону; - 100 - 200 г/м² - по дереву; - 50 - 100 г/м² - по металлу и невпитывающим поверхностям. |
| Очиститель | - Ацетон, нефрас. |
| Срок хранения | - 6 месяцев в герметичной упаковке при 00С -+300С. |
| Упаковка | - Металлические ведра - 20 кг. - Металлические бочки - 200 кг. |

Технические характеристики

| Цвет | от бесцветного до свело-желтого |
| --- | --- |
| Сухой остаток: чистый полиуретановый предполимер | 95% |
| Динамическая вязкость при +25 С | ~200-400 мПас |
| Плотность при +20  С | ~1,1 г/см3 |
| Время высыхания до степени 3 (ГОСТ 19007) | 60-120 мин. |
| Адгезионная прочность к бетону | >2 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | >20% |
| Предел прочности при разрыве | >7 МПа |
| Пешеходная нагрузка при +20 С | 24 ч |
| Транспортная нагрузка при +20 С | 48 ч |
| Время достижения полной водостойкости | 7 дн. |

Химическая стойкость

| Воздействие в течение 30 суток | Свойства покрытия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Дистиллированная вода | Без изменений | + |
| Водопроводная вода | Без изменений | + |
| Соляная кислота 10% | Без изменений | + |
| Серная кислота 10% | Без изменений | + |
| Уксусная кислота 10% | Без изменений | + |
| Лимонная кислота 10% | Без изменений | + |
| Гидроксид натрия, раствор 10% | Без изменений | + |
| Поваренная соль, раствор 10% | Без изменений | + |
| Сахар, раствор 30% | Без изменений | + |
| Мыло, раствор | Без изменений | + |
| Бензин | Без изменений | + |
| Ксилол, ацетон | Через 10 дней | Теряет твердость |
| Метиленхлорид | Через 1 день | Разрушено |

ПРИМЕНЕНИЕ

Особо рекомендуется перед проведением  работ выполнять тестовое нанесение на небольшом участке для контроля готовности основания к работе и отработки режима нанесения слоев покрытия.

Условия нанесения

| Вид основания | Бетон, полимерцементные смеси, металл, керамика и др. |
| --- | --- |
| Ровность основания | Фрезерованная, шлифованная, обработанная дробеструйным или пескоструйным аппаратом |
| Шероховатость |  0,1 мм |
| Прочность основания | 25 МПа (минимум 15 МПа) |
| Влажность основания |  5 % |
| Влажность воздуха |  80 % |
| Рабочая температура | на 3С выше точки росы |

Подготовка основания

- Поверхность цементных оснований должна быть сухой, очищенной от цементного молочка, грязи,  масел.

- Металлические поверхности должны быть очищены от осыпающейся ржавчины и обезжирены. Пескоструить ржавую поверхность не следует.

- Деревянные основания должны быть обеспылены.

Нанесение покрытия

- Первый слой покрытия нанести на основание при помощи распылителя, кисти или валика (применение короткошерстого велюрового валика дает наилучший результат). Расход при нанесении первого слоя: 150-250 г/м2 - для впитывающих поверхностей, 50-100 г/м2 -  для металлических и невпитывающих поверхностей.

- В случае, если первый слой впитался без остатка, то после его отверждения следует еще раз нанести дополнительный слой состава (дополнительный слой наносится через 60-120 мин. после предварительного отверждения первого, и т.д.

- В случае использования материала в качестве покрытия по бетону его лучше наносить в несколько тонких слоев. Очередной слой рекомендуется наносить сразу после того, как исчезнет липкость предыдущего слоя (через 60-120 мин.). Наилучший результат по адгезии и износостойкости покрытия достигается при минимальных перерывах между нанесением слоев.